[image: image1.jpg]Lmexnonnacmukobsiu npymok

Onmuseckud Mogy/ib

Onmuyeckoe GonokHo

BHYympumMody/ibHel 2Ugpo@ooHsil 3an0/HUMES b

KOpGe/ibheil 3an0/HUME/ b
 MexmodyibHeiu 2uGp0@00HNU 3aM0/HUME b

[lpomexymo4Hag 000/104ka
bpoHenokpol U3 cmekonaacmuka
JawumHasg 000/09ka






Кабель ОКПнг(А)-HF-0,22-8П 7кН
Сердечник данной конструкции кабеля состоит из повива оптических модулей и кордельных заполнителей (корделей). Элементы сердечника кабеля скручены методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки вокруг центрального силового элемента - стеклопластикового прутка. Продольная герметизация сердечника кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем. Повив элементов закреплен обмоткой из двух нитей. Поверх скрутки наложена промежуточная оболочка из полиэтилена. На промежуточную оболочку наложен повив из стеклопластиковых прутков. Защитная оболочка – пластмасса, не распространяющая горение и не выделяющая коррозионно-активных продуктов при горении.
Кабель ОКПнг(А)-HF-…П предназначен для прокладки ручным или механизированным способом в грунтах 1-3 групп, в кабельной канализации, коллекторах, туннелях при наличии особо высоких требований к внешним электромагнитным воздействиям и механической устойчивости, для групповой прокладки при наличии особо высоких требований по пожарной безопасности.
Основные технические характеристики кабеля:             
	Общее количество оптических волокон в кабеле, шт
	8

	Длительно допустимое статическое растягивающее усилие, кН
	7,0

	Диаметр кабеля, мм
	12,2

	Масса 1 км кабеля, кг/км
	168


Основные механические и климатические свойства:
	Максимально допустимое раздавливающее усилие
	не менее 4 кН/100мм

	Стойкость к ударной нагрузке
	не менее 10 Дж

	Минимальный радиус изгиба кабеля
	20 x D кабеля

	Диапазон рабочей температуры
	от -60 oC до +70 oC

	Диапазон температуры транспортировки и хранения
	от -50 oC до +50 oC

	Диапазон температуры во время прокладки
	от -10 oC до +50 oC


Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.
	Расположение модулей и корделей в сердечнике кабеля

	Общее кол-во оптических волокон
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6

	8
	красн
	нат
	черн
	черн
	черн
	черн

	
	4
	4
	корд
	корд
	корд
	корд


Расцветка оптических волокон:
	1
	2
	3
	4

	синий
	оранжевый
	зеленый
	коричневый


