
[image: image1.jpg]Cmexnonnacmukobui npymox

Onmuseckud ModLyib
Onmuveckoe BornokHo

BHUMPUMOGL MBI 2UGPOPOOHBIL 300/ 1HUME b

Mexmodly/ibHbl 2Uaeo@00Hs 3a0/HUTIE b
Kopde/bHblll 3an0/HUME b

Cmex/onumy

JauumHas ooofowa





 Кабель ОКМС-2…48(G.652.D)
Сердечник данной конструкции кабеля состоит из повива оптических модулей и при необходимости корделей. Элементы сердечника кабеля скручены методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки вокруг центрального силового элемента - стеклопластикового прутка. Продольная герметизация сердечника кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем. Повив элементов закреплен обмоткой из двух полиэстеровых нитей. Поверх скрутки наложен повив из стеклонитей. Защитная оболочка – полиэтилен высокой плотности.
Кабель ОКМС предназначен для воздушной прокладки, внутри зданий и сооружений, для прокладки в защитные пластиковые трубы.
Основные технические характеристики кабеля:             
	Общее количество оптических волокон в кабеле, шт
	2-48

	Растягивающая нагрузка, кН
	7,0

	Диаметр кабеля, мм
	9,5

	Масса 1 км кабеля, кг/км
	74-80


Основные механические и климатические свойства:
	Допустимое растягивающее усилие (динамическое)
	не менее 115% от статического

	Максимально допустимое раздавливающее усилие
	не более 3 кН/100мм

	Стойкость к ударной нагрузке
	не менее 5 Дж

	Минимальный радиус изгиба кабеля
	20 x D кабеля

	Диапазон рабочей температуры
	от -60 oC до +70 oC

	Диапазон температуры транспортировки и хранения
	от -50 oC до +50 oC

	Диапазон температуры во время прокладки
	от -30 oC до +50 oC


Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

	Расположение оптических модулей и корделей в сердечнике кабеля

	Общее кол-во оптических волокон
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№6

	2
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	2
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	4
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	4
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	6
	на
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	8
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	8
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	10
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	4
	6
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	12
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	6
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	14
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	8
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	16
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.
	черн.

	
	8
	8
	корд.
	корд.
	корд.
	корд.

	18
	желт
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	6
	6
	корд.
	корд.
	корд.

	20
	желт
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	6
	8
	корд.
	корд.
	корд.

	22
	желт
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.

	
	6
	8
	8
	корд.
	корд.
	корд.

	24
	желт
	красн
	нат
	черн.
	черн.
	черн.

	
	8
	8
	8
	корд.
	корд.
	корд.

	26
	желт
	красн
	нат
	нат
	черн.
	черн.

	
	6
	6
	6
	8
	корд.
	корд.

	28
	желт
	красн
	нат
	нат
	черн.
	черн.

	
	6
	6
	8
	8
	корд.
	корд.

	30
	желт
	красн
	нат
	нат
	черн.
	черн.

	
	6
	8
	8
	8
	корд.
	корд.

	32
	желт
	красн
	нат
	нат
	черн.
	черн.

	
	8
	8
	8
	8
	корд.
	корд.

	34
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	черн.

	
	6
	6
	6
	8
	8
	корд.

	36
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	черн.

	
	6
	6
	8
	8
	8
	корд.

	38
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	черн.

	
	6
	8
	8
	8
	8
	корд.

	40
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	черн.

	
	8
	8
	8
	8
	8
	корд.

	42
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	нат

	
	6
	6
	6
	8
	8
	8

	44
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	нат

	
	6
	6
	8
	8
	8
	8

	46
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	нат

	
	6
	8
	8
	8
	8
	8

	48
	желт
	красн
	нат
	нат
	нат
	нат

	
	8
	8
	8
	8
	8
	8


Расцветка оптических волокон:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	синий
	оранжевый
	зеленый
	коричневый
	серый
	белый
	красный
	черный



